Betonsteinpflaster Münchner Gehwegplatte

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten |  |  |  |  |
| 1.0 _________ 1.1 | ___ m² __________ ___ lfm | Betonsteinpflasterdecke herstellen Gehwegplatten mit Hartgesteinvorsatz, ohne Fase, ungeschliffen, frei Baustelle liefern, lagern und verlegen. Gehwegplatten gemäß DIN EN 1339 und TL Pflaster-STB Qualität: DI Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 / Kennzeichnung (D) Abriebwiderstandsklasse 4 / Kennzeichnung (I) Höhe: ___ mm Farbe: _________ Oberfläche: unbehandelt Nennmaß: 350x350 mm, bzw. 350x175 mm (Halbstein) Produkt: Münchner Gehwegplatte Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG Werkstr. 2 84332 Hebertsfelden Verlegung gemäß der ZTV Stra Mü 22 Vorgesehene Fugenbreite: 4 - 6 mm Fugenmaterial: hydr, Kalk und Baustoffgemisch 0/3, nach ZTV Stra Mü 22 _________________________________________________________________ Zulage Gehwegplatten schneiden Gehwegplatten aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | ……………. __________ | ………………… ____________ |

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.

Folgende Größen und  Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter www.linden-beton.de vergleichen.

Um Anarbeiten zu vermeiden ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festzustellen. (sh. auch ZTV Pflaster STB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Steinhöhe

65 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Rastermaß

354 x 354 mm

354 x 179 mm

Nennmaß

350 x 350 mm

350 x 175 mm

Farben:

zementgrau, anthrazit auf Anfrage

Zu beachten: Es sind nicht alle Formate in allen Farben/Farbvariationen erhältlich. Bitte entnehmen Sie diese Informationen den aktuellen Unterlagen oder auf www.linden-beton.de