**Betonsteinpflaster Münchner Gehwegplatte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten |
| 1.0\_\_\_\_\_\_\_\_\_1.1 | \_\_\_ m²  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm   | **Betonsteinpflasterdecke herstellen**Gehwegplatten mit Hartgesteinvorsatz, ohne Fase, ungeschliffen, frei Baustelle liefern, lagern und verlegen.Gehwegplatten gemäß DIN EN 1339 und TL Pflaster-STBQualität: DIFrost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 / Kennzeichnung (D)Abriebwiderstandsklasse 4 / Kennzeichnung (I)Höhe: \_\_\_ mmFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_Oberfläche: unbehandeltNennmaß: 350x350 mm, bzw. 350x175 mm (Halbstein)Produkt: Münchner GehwegplatteHersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG Werkstr. 2 84332 HebertsfeldenVerlegung gemäß der ZTV Stra Mü 22Vorgesehene Fugenbreite: 4 - 6 mmFugenmaterial: hydr, Kalk und Baustoffgemisch 0/3, nach ZTV Stra Mü 22 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Zulage Gehwegplatten schneiden**Gehwegplatten aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegenZu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | …………….\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  …………………\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

Um Anarbeiten zu vermeiden ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festzustellen. (sh. auch ZTV Pflaster STB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Steinhöhe

65 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Rastermaß

354 x 354 mm

354 x 179 mm

Nennmaß

350 x 350 mm

350 x 175 mm

Farben:

zementgrau, anthrazit auf Anfrage

Zu beachten: Es sind nicht alle Formate in allen Farben/Farbvariationen erhältlich. Bitte entnehmen Sie diese Informationen den aktuellen Unterlagen oder auf www.linden-beton.de