**Betonsteinpflaster Münchner Gehwegplatte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis | |
| EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten | | | | |
| 1.0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  1.1 | \_\_\_ m²    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_ lfm | **Betonsteinpflasterdecke herstellen**  Gehwegplatten mit Hartgesteinvorsatz, ohne Fase, ungeschliffen, frei Baustelle liefern, lagern und verlegen.  Gehwegplatten gemäß DIN EN 1339 und TL Pflaster-STB  Qualität: DI  Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 / Kennzeichnung (D)  Abriebwiderstandsklasse 4 / Kennzeichnung (I)  Höhe: \_\_\_ mm  Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Oberfläche: unbehandelt  Nennmaß: 350x350 mm, bzw. 350x175 mm (Halbstein)  Produkt: Münchner Gehwegplatte  Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG  Werkstr. 2  84332 Hebertsfelden  Verlegung gemäß der ZTV Stra Mü 22  Vorgesehene Fugenbreite: 4 - 6 mm  Fugenmaterial: hydr, Kalk und Baustoffgemisch 0/3, nach ZTV Stra Mü 22  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Zulage Gehwegplatten schneiden**  Gehwegplatten aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen  Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | …………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | …………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter [www.linden-beton.de](http://www.linden-beton.de) vergleichen.

Um Anarbeiten zu vermeiden ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festzustellen. (sh. auch ZTV Pflaster STB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Steinhöhe

65 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Rastermaß

354 x 354 mm

354 x 179 mm

Nennmaß

350 x 350 mm

350 x 175 mm

Farben:

zementgrau, anthrazit auf Anfrage

Zu beachten: Es sind nicht alle Formate in allen Farben/Farbvariationen erhältlich. Bitte entnehmen Sie diese Informationen den aktuellen Unterlagen oder auf www.linden-beton.de