| Eigenschaft | Anforderungen / Anmerkung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausführung | kreisförmige Monolithische Unterteile MU-M, nach DIN 4034-1, Typ 2 |  |  |  |  |  |  |
| Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen | d1 | dsp |  | tmin | lsp | s | hmax |
|  | 1000  8 | 1090 2,0 |  | 120 | 65 2,0 | 120 | 1565 10 |
|  | 1200 10 | 1300 3,0 |  | 135 | 75 3,0 | 135 | 1740 10 |
|  | 1500 11 | 1620 3,5 |  | 150 | 85 3,0 | 150 | 2100 10 |
|  | 2000 11 | 2140 3,5 |  | 150 | 85 3,0 | 150 | 2500 10 |
| Steighilfen | Steigeisen (2-gängig) und Steigbügel (1-gängig), h1 = 250 mm |  |  |  |  |  |  |
| Tragfähigkeit der Steighilfen | Durchbiegung  5 mm bei 2 kN, Widerstand gegen 5 kN Ausziehkraft |  |  |  |  |  |  |
| Expositionsklassen | XA2 |  | für chemisch mäßig angreifende Umgebung |  |  |  |  |
|  | XM2 |  | für starke Verschleißbeanspruchnung |  |  |  |  |
| Betonfestigkeit | Druckfestigkeitsklasse C40/50 |  |  |  |  |  |  |
| Wasserdichtheit | keine Undichtheit bei 100 kPa (1,0 bar) innerem Prüfdruck |  |  |  |  |  |  |
| Mechanischer Widerstand | Scheiteldruckkraft Fn  80 kN/m |  |  |  |  |  |  |
| Dauerhaftigkeit | Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen |  |  |  |  |  |  |
| Produktzeichnung Nr. 2512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Einsatzbereiche: |  |  |  |  |  |  |  |
| Die oben näher bezeichneten Unterteile sin besonders geeignet für Misch- und Schmutzwasserkanäle. |  |  |  |  |  |  |  |
| BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79 |  |  |  |  |  |  |  |